浇筑混凝土及砌碹支护巷道技术规范

1  范围

本标准规定了浇筑混凝土及砌碹支护技术要求。

本标准适用于集团公司所属矿井。

2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

煤矿安全技术操作规程

GB 50511-2010  煤矿井巷施工规范

GB 50213-2010  煤矿井巷工程质量验收规范

GB 50119-2003  混凝土外加剂应用技术规范

GBJ 107-92  混凝土质量控制标准

GBJ 107-87  混凝土强度检验评定标准

JGJ 55-2000  普通混凝土配合比设计规程

JGJ 52-2006  普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

GB 175-1999  硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥标准

煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法（试行）煤安监行管〔2013〕1号

3  技术要求

3.1  材质要求

3.1.1  水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复检，其质量必须符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175-1999）的规定。出厂日期超过3个月以上的水泥以及认为质量可疑的水泥，应复查试验，并按检验结果决定可否使用。

按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500 t为一批，每批抽样不少于1次。

3.1.2  混凝土中掺用化学外加剂的质量及应用技术应符合《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2003）和有关环境保护的规定。按进场的批次检查产品合格证、出厂检验报告和进场复检报告。

3.1.2  砂子为纯净河砂，不必强制水洗，但含泥量和泥块含量应符合表1要求。

表1                    天然砂中含泥量及泥块含量标准

| 混凝土强度等级 | ≥C60 | C55～C30 | ≤C25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含泥量（按质量计，%） | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤5.0 |
| 泥块含量（按质量计，%） | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |

3.1.3  石子采用卵石或碎石，粒径级配符合设计规范要求，含泥量和泥块含量应符合表2要求。

表2                    碎石或卵石含泥量及泥块含量标准

| 混凝土强度等级 | ≥C60 | C55～C30 | ≤C25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含泥量（按质量计，%） | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| 泥块含量（按质量计，%） | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.7 |

3.1.4  砂、石子以400m3或600 t为一验收批次，不足量者按一验收批次进行验收。

3.1.5  拌制混凝土宜采用饮用水；当采用其它水源时，水质应符合《混凝土拌合用水标准》（JGJ63-89）的规定。同一水源检查不应少于1次。

3.1.6  首次使用的混凝土配合比，应由工程所在地区指定的混凝土质量检测单位进行校核试验，其性能应满足设计要求。检查混凝土配合比校核试验报告。

3.1.7  砌碹料石规格为长×宽×厚=300×250×200mm，规格偏差不宜大于20mm。

3.1.8  砌碹工程严禁使用腐朽、开裂、变形、折损的碹胎及模板。跨度超过4米的碹胎，各节之间必须使用螺栓连接，不准使用其他连接方式。

3.1.9  以上材料验收要求的出厂合格证由厂家出具、出厂试验报告和抽样检验报告由相应资质实验室出具。

3.2  浇筑混凝土支护

3.2.1  混凝土浇筑后必须采取养护措施，并应符合以下规定（冻结井筒外层井壁混凝土除外）：

1）混凝土浇水养护的时间：对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于7天。

2）对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于14天。

3.2.2  混凝土浇筑支护规格偏差标准执行《煤矿井巷工程质量验收规范》（GB50213-2010）中相关规定。

3.2.3  混凝土支护表面质量应无明显裂缝，1m2范围内蜂窝、孔洞等不超过2处。

3.2.4  斜井、平巷、平硐、硐室的壁后充填基本饱满密实，无明显空帮、空顶现象。

3.2.5  设备基础的位置偏差应符合以下规定：纵横轴线位置偏差不超过设计30mm；基础表面标高不得高于设计，不低于设计30mm。

3.2.6  防水、防渗混凝土必须符合设计和有关规范的规定。

3.2.7  基础槽应挖到实底，基础槽深度不得小于500mm。

3.2.8  浇筑混凝土，随浇筑随捣固，并随时对模板进行加固。

3.2.9  浇筑混凝土应连续进行。如在浇筑过程中间隔2h以上时，必须将上一次混凝土表面处理成麻面，清洗后再铺一层10～20mm的灰浆。

3.2.10  浇筑拱顶：

1)浇筑拱顶时，必须从两侧起拱线向中心浇筑，使模板或碹胎受力均匀，严禁非对称浇筑。

2)随浇筑随铺设碹板。

3)壁厚冒顶过高时，拱后充填层厚度不得小于0.5m，充填层之上可用木垛或水泥板垛接顶。

4)浇筑混凝土拱前，必须处理好接茬，用清水冲洗后再铺上一层薄灰浆，固定模板。浇筑用配筋必须事先加工成型。

3.3  砌碹支护

3.3.1  砌碹用砂浆必须符合设计要求，砂浆的强度必须符合以下规定：同强度等级、同配比的砂浆各组试块平均强度均应达到设计要求。每一组中任一试块的强度不得低于设计强度的85% 。立井每20～30m，巷道每30～50m，硐室每100m3取试块不少于1组，1组为3块。检查试块强度试验报告。

3.3.2  砌碹支护规格偏差标准执行《煤矿井巷工程质量验收规范》（GB50213-2010）中相关规定。

3.3.3  砌体厚度应符合以下规定：立井局部（长不超过井筒周长1/10，高不大于1.5m）不小于设计50mm；斜井、硐室、巷道局部（连续高、宽长度均不大于1m）不小于设计30mm。

3.3.4  砌体壁后充填应饱满密实，无空顶、空帮现象。

3.3.5  砌体灰缝质量在砌体表面1m2范围内，重缝、瞎缝、干缝的总数不超过两处。

3.3.6  砌体墙基础应做到实底，其深度（连续长度1m内）不小于设计50mm。在检查点的两帮从腰线量至基础底面的距离。

3.3.7  砌体表面质量和水沟规格偏差执行《煤矿井巷工程质量验收规范》（GB50213-2010）中相关规定。

3.3.8  用料石砌碹时，严禁使用半石，严禁料石横放。

3.3.9  架设碹胎的工作，应由碹头向里依次进行，第一架碹胎应稳在老碹下，两碹胎间距不应大于1m，相邻碹胎之间必须用拉杆连接。严禁将碹胎直接稳定在工作平台上。

3.3.10  脚手架用板梁厚度不得小于50mm。严禁将脚手架直接搭在胎垛或胎腿横梁上作工作平台使用。工作平台下需通过矿车时，必须保证矿车进出安全。工作平台上要留有躲闪冒落活石的空间，禁止在平台上堆积过多的材料或砸料石。

3.3.11  砌基础时，应先填入30～50mm厚的铺底砂浆，然后摆放基础石，基础石要平、直、稳、实，灰缝饱满，灰缝不得大于15mm。

3.3.12  砌墙时必须将料石摆正放平，不平时应用碎石垫平、垫稳。在倾斜巷道，料石大面缝口应和巷道的坡度一致。

3.3.13  随砌随将壁后用碎石充填严实，用片石块充填时，要用砂浆灌实。

3.3.14  一次砌筑墙高不得超过1m，一次砌墙长度不得超过2m，超出部分待灰浆初凝以后再砌。

3.3.15  料石压茬要明显，压茬宽度不得小于料石宽度的1/4。接茬要严密，严禁出现对缝、重缝和齐茬。碹头必须留好长短茬。

3.3.16  砌筑拱顶要求：

1）砌浇筑拱顶时，必须从两侧起拱线向中心对封，使碹胎受力均匀，严禁非对称砌封。

2）随砌拱随铺好碹板。

3）碹拱料石要紧贴碹板，大头朝上，料石安放要平、直、稳实，不得有单点支撑。每块料石都要用顶头灰，封口的砌块之间必须用石楔打紧。

4）要随砌随充填。必须用不燃性材料填实，随砌随充填；冒顶过高时，拱后充填层厚度不得小于0.5m，再上可用木垛或水泥板垛接顶。

5）砌双层碹时，第一层应比第二层超前2～3排料石。

6）浇筑混凝土碹拱前，必须处理好接茬，用清水冲洗后再铺上一层薄灰浆，固定模板。碹拱的钢筋应事先加工成型。混凝土的浇灌、捣固、模板检查等，可与浇灌混凝土墙相同。

3.3.17  封顶及合拢门要求

1）料石碹封顶时，碹拱砌到最后3层料石时，将碹板全部放好，然后由里向外依次安放拱顶料石，直至封顶结束。封顶灰浆必须饱满，料石居中，严防偏顶或灰缝居中。

2）料石碹合拢门时，一般只留正中一层碹石，先将封顶铁板插入碹板上，然后依次托上料石，用咬子石塞紧，灌满灰浆。最后一块料石用咬子石塞牢后，自下而上塞填砂浆，再用封顶板托牢。

3.3.18  砌碹巷道支护一般要求：

1）放完顶必须先找掉活石，控制好顶板，然后再按施工措施要求立碹胎，立碹胎必须使用托骨棚。碹体与顶帮之间必须用不燃物充满填实；巷道冒顶空顶部分，可用支护材料接顶，但在碹拱上部必须充填厚度不小于0.5m的不燃物垫层。

2）砌碹顺序、碹胎材料、结构形式、固定方法、一次砌墙长度和撤胎时间等，必须在作业规程或施工措施中具体规定。